| A Alpax s.r.o. T Terronská 19/580 1 160 00 Praha 6 | microlith®- Glasvlies microlith®- glass fiber mat microlith®- sklovláknitá rohož |  |
| --- | --- | --- |

| Technische Daten (Nennwerte) Technical data (Nominal values) Technické údaje (jmenovité hodnoty) |  |  |  | ## DH 120 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Faserart Fiber type Typ vlákna |  |  |  | Textile Glasfaser Textile glass fiber Textilní vlákno |  |  |
| Faserdurchmesser [µm] Fiber diameter [µm] Průměr vlákna |  |  |  | 13 |  |  |
| Flächengewicht: Glasvlies/ Glasvlies mit Al Folie [g/m²] Weight per area unit: glass fiber matt/ glass fiber matt with Al foil [g/m²] Plošná hmotnost : sklovláknitá rohož/ sklovláknitá rohož s Al folií [g/m²] |  |  |  | 120 |  |  |
| Binderanteil - Glasvlies[%] Binder content - glass fiber mat [%] Podíl pojiva - sklovláknitá rohož[%] |  |  |  | 18 |  |  |
| Bruchwiderstand längs [N/50 mm] Tensile strength - machine direction [N/50 mm] Pevnost v tahu - podélně [N/50 mm] |  |  |  | 500 |  |  |
| Bruchwiderstand quer [N/50 mm] Tensile strength - cross machine direction [N/50 mm] Pevnost v tahu - příčně [N/50 mm] |  |  |  | 300 |  |  |
| Binderbasis Basic binder pojivo |  |  |  | Duroplast |  |  |
| Rollenlänge [m] Roll length [m] Délka role [m] |  |  |  | 100 1) |  |  |
| Rollenbreite [mm] Roll width [mm] Šířka role [mm] |  |  |  | 2000 |  |  |
| Standardverpackung Standard packing Standardní balení |  |  |  | PE-Folie PE-film PE folie |  |  |
| 1) Sonderlängen auf Anfrage | 1) Special lengths on request |  |  | 1) jiné délky na vyžádání |  |  |
| Die vorstehenden Angaben einschließlich etwaiger anwendungstechnischer Empfehlungen erfolgen nach bestem Wissen aufgrund unserer Erfahrungen und unseres Kenntnisstandes. Abweichungen sind in Einzelfällen möglich, die Angaben erfolgen daher ohne Gewähr und stellen insbesondere keine Zusicherung dar. Die Angaben begründen in keiner Weise ein vertragliches Rechtsverhältnis. Es obliegt dem Käufer, die Eignung unseres Produktes für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Eine etwaige Haftung für Schäden des Käufers, gleichgültig aus welchem Rechtsgrund, ist nach Maßgabe unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen beschränkt auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit und die Verletzung von Kardinalpflichten. | The above information including any recommendations within the framework of our technical service is offered to the best of our knowledge and experience. Deviations are possible in a given case, hence the information is given without accepting liability and, in particular, does not constitute a warranty or guarantee. The providing of the information does not create a contractual relationship of any kind. It is a matter for the purchaser to test the suitability of our product for compatibility with his purpose. Any liability for damage to the purchaser, regardless of the legal basis, is limited to damages caused deliberately or due to gross negligence or breach of a substantial duty (Kardinalpflicht) as provided by our General Terms of Sale and Delivery (Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen). |  |  | Uvedené údaje včetně možných aplikačně technických doporučení se poskytují podle našeho nejlepšího vědomí a na základě našich zkušenností a stavu našich znalostí. Odchylky jsou v jednotlivých případech možné, a proto jsou tyto údaje poskytovány bez záruky a zejména nepředstavují nějaké zaručované hodnoty. Tyto údaje nezakládají žádným způsobem nějaký smluvní právní vztah. Ověření vhodnosti našeho výrobku pro plánovaný účel použití přísluší pouze kupujícímu. Případné ručení za škody vzniklé kupujícímu z jakéhokoliv právního důvodu se z titulu našich Všeobecných prodejních a dodacích podmínek omezuje pouze na zlý úmysl a hrubou nedbalost, či na porušení zásadních povinností. |  |  |
|  |  |  |  |  | 01/2020 |  |